材料証明書　　　　　　（株）アサヒレイテックス

下記示す　製品は　当社クロロプレンゴムスポンジであることを証明します。

ラバータイプ　AR

AR　Physical properties　　　　　2018年　1月

| RUBBER TYPE 6.0 ｍｍ 厚み | AR Skin/ Cell | AR Cell/Cell |
| --- | --- | --- |
| DENSITY (g / cm3) 見かけ比重 | 0.21 +/- 0.02 | 0.18 +/- 0.02 |
| HARDNESS( Type C) 硬度 タイプＣ | 1 – 3 | 0 - 2 |
| MODULUS: 100% (kgf/cm2) １００％ モジュラス | 0.60 | 0.50 |
| MODULUS: 200% (kgf/cm2) ２００％ モジュラス | 1.30 | 1.10 |
| ELONGATION BREAK % 伸び率 | 620 | 600 |
| TENSILE STRENGTH (kgf/cm2) 引っ張り強度 | 5.50 | 4.50 |
| COMPRESSION SET 永久歪 ％ | 20 | 20 |
| WATER ABSORPTION % 吸水率 | 1.50 | 2.0 |
| TEAR RESISTANCE 引き裂き強度 | 2.50 | 2.30 |
| Shrinkage:70C degree 24 hours 縮率 | 3.0 | 3.0 |

Above data is average data and not guaranteed.

各物性　データは　AR　ゴム　平均的　データであり　製造ロットごとに

ある程度の差　＋／－が　あります。