材料証明書　　　　　　（株）アサヒレイテックス

下記示す　製品は　当社クロロプレンゴムスポンジであることを証明します。

ラバータイプ　MX    出荷ＬＯＴ：

AX　Physical properties　　　　　2010年　1月

| RUBBER TYPE ５ｍｍ 厚み | AX Skin/ Cell | AX Cell/Cell |
| --- | --- | --- |
| DENSITY (g / cm3) 見かけ比重 | 0.21 +/- 0.02 | 0.18 +/- 0.02 |
| HARDNESS( Type C) 硬度 タイプＣ | 1 – 4 | 0 - 2 |
| MODULUS: 100% (kgf/cm2) １００％ モジュラス | 0.70 | 0.60 |
| MODULUS: 200% (kgf/cm2) ２００％ モジュラス | 1.40 | 1.20 |
| ELONGATION BREAK % 伸び率 | 620 | 600 |
| TENSILE STRENGTH (kgf/cm2) 引っ張り強度 | 6.00 | 5.00 |
| COMPRESSION SET 永久歪 ％ | 20 | 20 |
| WATER ABSORPTION % 吸水率 | 1.50 | 2.0 |
| TEAR RESISTANCE 引き裂き強度 | 3.00 | 2.50 |
| Shrinkage:70C degree 24 hours 縮率 | 3.0 | 3.0 |

Above data is average data and not guaranteed.

各物性　データは　AX　ゴム　平均的　データであり　製造ロットごとに

ある程度の差　＋／－が　あります。